附件2

《上海期货交易所黄金期货合约》附件修订对照表
注：红色字体加粗表示新增内容，双删除线表示删除内容

	现行版本
	修订版本

	质量
规定
《上海期货交易所黄金期货合约》附件“二、质量规定（2）”：国产金锭的化学成分还应符合下表规定：

牌 号

化学成分（质量分数）/%

Au

不小于

杂质含量     不大于

Ag

Cu

Fe

Pb

Bi

Sb

总和

Au99.99

99.99

0.005

0.002

0.002

0.001

0.002

0.001

0.01

Au99.95

99.95

0.020

0.015

0.003

0.003

0.002

0.002

0.05

其他规定按GB/T 4134-2003标准要求。

	质量规定
《上海期货交易所黄金期货合约》附件“二、质量规定（2）”：国产金锭的化学成分还应符合下表规定，：金含量以杂质减量法确定，所需测定杂质包括但不限于下表所列杂质元素： 

牌 号

化学成分（质量分数），/%

Au，≥

不小于

杂质含量，≤不大于
Ag

Cu

Fe

Pb

Bi

Sb

总和

Au99.99

99.99

0.005

0.002

0.002

0.001

0.002

0.001

0.01

Au99.95

99.95

0.020

0.015

0.003

0.003

0.002

0.002

0.05

其他规定按GB/T 4134-20152003标准要求。 



PAGE  

